# Состав гидротехнических бетонов

Для подводных сооружений, цемент тип II, III, ШПЦ

| Класс по проч ности при сжатии | Марка по водо непро ницае мости | Марка по морозостойкости | Удобо уклад ывае мость бетонной смеси | Марка цемента | Ц/В | Расход компонентов, кг/м3 |  |  |  | Добавка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цемент | Вода | Щебень | Песок |  | Вид | Расход, % массы цемента |
| B10 | W2 | — | Ж2 | 300 | 1,49 | 238 | 160 | 1267 | 758 |  | 2 | 0,2 |
|  |  |  | П1 | 300 | 1,49 | 264 | 177 | 1188 | 769 |  | 2 | 0,22 |
|  |  |  | ПЗ | 300 | 1,59 | 322 | 203 | 1092 | 745 |  | 2 | 0,25 |
|  |  |  | Ж2 | 400 | 1,49 | 238 | 160 | 1267 | 758 |  | 2 | 0,2 |
|  |  |  | П1 | 400 | 1,49 | 264 | 177 | 1188 | 769 |  | 2 | 0,22 |
|  |  |  | ПЗ | 400 | 1,59 | 322 | 203 | 1092 | 745 |  | 2 | 0,25 |
| B15 | W4 | — | Ж2 | 300 | 1,83 | 295 | 161 | 1270 | 708 |  | 2 | 0,2 |
|  |  |  | П1 | 300 | 1,84 | 330 | 179 | 1189 | 707 |  | 2 | 0,22 |
|  |  |  | ПЗ | 300 | 1,89 | 387 | 204 | 1091 | 698 |  | 2 | 0,25 |
|  |  |  | Ж2 | 400 | 1,54 | 246 | 160 | 1270 | 753 |  | 2 | 0,22 |
|  |  |  | П1 | 400 | 1,71 | 302 | 177 | 1188 | 767 |  | 2 | 0,25 |
|  |  |  | ПЗ | 400 | 1,89 | 387 | 204 | 1091 | 698 |  | 2 | 0,28 |
| B20 | W4 | — | Ж2 | 300 | 2,27 | 372 | 164 | 1265 | 639 |  | 2 | 0,22 |
|  |  |  | П1 | 300 | 2,28 | 410 | 180 | 1187 | 639 |  | 2 | 0,25 |
|  |  |  | ПЗ | 300 | 2,3 | 476 | 207 | 1090 | 603 |  | 2 | 0,28 |
|  |  |  | Ж2 | 400 | 1,89 | 304 | 161 | 1270 | 700 |  | 2 | 0,2 |
|  |  |  | П1 | 400 | 1,9 | 340 | 179 | 1188 | 700 |  | 2 | 0,22 |
|  |  |  | ПЗ | 400 | 1,92 | 394 | 205 | 1092 | 679 |  | 2 | 0,25 |
| B20 | W6 | — | Ж2 | 300 | 2,27 | 372 | 164 | 1265 | 639 |  | 2 | 0,22 |
|  |  |  | П1 | 300 | 2,28 | 410 | 180 | 1187 | 639 |  | 2 | 0,25 |
|  |  |  | ПЗ | 300 | 2,3 | 476 | 207 | 1090 | 603 |  | 2 | 0,28 |
|  |  |  | Ж2 | 400 | 1,89 | 304 | 161 | 1270 | 700 |  | 2 | 0,22 |
|  |  |  | П1 | 400 | 1,98 | 354 | 179 | 1187 | 706 |  | 2 | 0,25 |
|  |  |  | ПЗ | 400 | 2,05 | 420 | 205 | 1091 | 689 |  | 2 | 0,28 |
| B25 | W8 | - | Ж2 | 400 | 2,24 | 367 | 164 | 1265 | 646 |  | 2 | 0,22 |
|  |  |  | П1 | 400 | 2,25 | 405 | 180 | 1187 | 643 |  | 2 | 0,25 |
|  |  |  | ПЗ | 400 | 2,4 | 496 | 207 | 1090 | 616 |  | 2 | 0,3 |
| B25 | W12 | — | Ж2 | 400 | 2,6 | 418 | 161 | 1270 | 603 |  | 1 | 0,55 |
|  |  |  | П1 | 400 | 2,65 | 477 | 180 | 1187 | 582 |  | 1 | 0,6 |
|  |  |  | ПЗ | 400 | 2,68 | 502 | 187 | 1100 | 635 |  | 1 | 0,65 |
| B30 | W12 | -- | Ж2 | 400 | 2,6 | 418 | 161 | 1270 | 603 |  | 1 | 0,5 |
|  |  |  | П1 | 400 | 2,65 | 477 | 178 | 1187 | 588 |  | 1 | 0,55 |
|  |  |  | ПЗ | 400 | 2,68 | 502 | 187 | 1100 | 635 |  | 1 | 0,65 |
|  |  |  | Ж2 | 500 | 2,46 | 394 | 160 | 1270 | 626 |  | 1 | 0,5 |
|  |  |  | П1 | 500 | 2,61 | 465 | 178 | 1187 | 597 |  | 1 | 0,55 |
|  |  |  | ПЗ | 500 | 2,64 | 493 | 187 | 1100 | 642 |  | 1 | 0,6 |
| B30 | W16 | - | Ж2 | 400 | 3,01 | 488 | 162 | 1267 | 543 |  | 1 | 0,65 |
|  |  |  | П1 | 400 | 3,08 | 552 | 179 | 1187 | 519 |  | 1 | 0,7 |
|  |  |  | ПЗ | 400 | 3,17 | 596 | 188 | 1100 | 545 |  | 1 | 0,75 |
|  |  |  | Ж2 | 500 | 2,93 | 472 | 161 | 1270 | 556 |  | 1 | 0,65 |
|  |  |  | П1 | 500 | 3,04 | 541 | 178 | 1187 | 532 |  | 1 | 0,7 |
|  |  |  | ПЗ | 500 | 3,12 | 583 | 187 | 1100 | 557 |  | 1 | 0,75 |